## IKM.271.10.2013.AGM

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 426               W LUBLICY W KM 0+000 - 0+250

Inwestor : GMINA KOŁACZYCE

38-213 KOŁACZYCE

UL. RYNEK 1

Data opracowania:

Maj  2013

Opracowanie:

Stanisław Długosz

SPIS TREŚCI

- Opis techniczny przebudowy dróg w Sowinie

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

- Wyciąg z dokumentacji projektu wykonawczego

Opis techniczny

Przebudowy drogi gminnej Nr 426 w Lublicy w km 0+000 - 0+250

# Wstęp

## 1.1    Przedmiot opracowania oraz informacje formalne

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych w ramach   przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 426 w Lublicy w km 0+000 - 0+250”

Przedmiotowe zamierzenie polega na : likwidacji przełomów poprzez wymianę gruntu z wykonaniem sączków  odwadniających,  wykonaniem w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, przebudowie przepustu pod koroną drogi i pod zjazdami, renowacji rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp, wykonaniu umocnienia poboczy oraz umocnienia skarp rowów, wlotów i wylotów przepustów płytami prefabrykowanymi typu YOMB. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie naruszy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ani też nie wpływa na warunki, o których mowa w art. 30.ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane), a mianowicie:

- nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- nie powoduje pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zbytków,

- nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,

- nie powoduje wprowadzania, utrwalania bądź zwiększania ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

## 1.2    Cel robót budowlanych

Przebudowa  drogi  to:

- poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,

- poprawa estetyki drogi,

- poprawa funkcjonalności drogi oraz zabezpieczenie przed szkodami powodziowymi

przy jednoczesnym niepogarszaniu stanu środowiska naturalnego.

## 1.3    Inwestor

Gmina Kołaczyce, 38-213 Kołaczyce, ul. Rynek 1

## 1.4     Lokalizacja

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w ciągu drogi gminnej w miejsc.

Lublica na dz. nr ewid. 426 w km 0+000 – 0+250 o łącznej długości 250 m.

Celem rozwiązań projektowych jest wykonanie poszerzeń pod konstrukcję jezdni,

likwidacja występujących przełomów, wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią

bitumiczną,  renowację  odwodnienia  tj. części rowów przydrożnych,  przebudowę

przepustu pod koroną drogi, oraz remont poprzez wydłużenie przepustów pod

zjazdami do gospodarstw i na drogi boczne.

2. Opis stanu istniejącego

Droga w istniejącym stanie posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową z przełomami typu  średniego. Rowy częściowo są zamulone i niedrożne. Przepust pod koroną drogi jest w złym stanie technicznym (spękania ) oraz posiada nienormatywny przekrój tj.  średnicę 30 cm.

3. Opis wykonania projektowanej przebudowy

3.1. Lokalizacja i uzasadnienie celowości inwestycji:

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w ciągu drogi gminnej w miejsc.

Lublica na dz. nr ewid. 426 w km 0+000 – 0+250 o łącznej długości 250 m.

Celem rozwiązań projektowych jest wykonanie poszerzeń pod konstrukcję jezdni,

likwidacja występujących przełomów, wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią

bitumiczną,  renowację  odwodnienia  tj. części rowów przydrożnych,  przebudowę

przepustu pod koroną drogi, oraz remont poprzez wydłużenie przepustów pod

zjazdami do gospodarstw i na drogi boczne.

Droga w istniejącym stanie posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową z przełomami typu

średniego. Rowy częściowo są zamulone i niedrożne. Przepust pod koroną drogi jest

w złym stanie technicznym (spękania ) oraz posiada nienormatywny przekrój tj.

średnicę 30 cm

3.2     Opis rozwiązań projektowanych:

- wykonanie poszerzeń oraz likwidacja przełomów poprzez wymianę gruntu z

wykonaniem sączków odwadniających.

- wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5

- wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W

- wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 12 S

- przebudowa przepustu pod koroną drogi wydłużenie istniejących przepustów pod

zjazdami

- renowacja rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp

- wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym 0/31,5

- wykonanie umocnienia skarp rowów, wlotów i wylotów przepustów płytami

prefabrykowanymi typu YOMB

- w km 0+040 – 0+ 060 przewiduje się zmianę szerokości jezdni z 4,0 m do 3,5 m

4.    Zakres robót (szczegółowy w przedmiarach robót):

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2. Roboty ziemne - 101,76 m3

3. Przepust ø 60 cm z rur żelbetowych na ławie żwirowej - 12,0 m

4. Przepust ø 40 cm z rur żelbetowych na ławie z tłucznia - 4 m

5. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami JOMB 40x60 - 5,60 m2

6. Korytowanie - likwid. przełomów, wyk. sączków - 280,10 m2

7. Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego gr. 35 cm - 260,50 m2

8. Profilowanie i zagęszczanie podłoża - 1345,00 m2

9. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 1345,00 m2

10. Nawierzchnie z betonu asfaltowego:

- warstwa wiążąca gr. 5 cm - 1053,00 m2

- warstwa ścieralna gr. 4 cm - 1023,00 m2

11.Nawierzch. żwirowa na poboczach gr.10 cm+kruszywo łamane gr.9 cm- 338,00 m2

12.Przepusty rurowe (PE - SN8) pod zjazdami na ławie żwirowej, ø 40 cm - 4 m

13.Znaki drogowe - 3 szt.

14.Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - 60,00 m

15.Utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym gr. 12 cm - 86,00 m2

5.  Zajęcie terenu:

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w istniejącym pasie drogowym

6.  Występujące kolizje z urządzeniami obcymi:

Na przedmiotowych odcinkach drogi nie występują urządzenia kolidujące z przyszłymi

robotami.

## 7.   Warunki prowadzenia robót

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuścić do powstania szkód w przyległych

obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.

Praca może odbywać się wyłącznie w porze dziennej.

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć geodezyjnie istniejące granice pasa

drogowego.

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego,

chyba, że w trakcie realizacji robót zostaną dokonane inne ustalenia.

## 8.   Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi

europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadają wymagane przepisami

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i uzyska ich akceptację przez Inwestora.

9.  Organizacja ruchu na czas robót

Przewiduje się, że planowane prace będą prowadzone częściowo pod ruchem z

wyłączeniem robót nawierzchniowych, które należy wykonać przy zamknięciu

ruchu. Należy zapewnić w czasie wykonywania prac dostęp mieszkańców do

drogi publicznej.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez

zarządzającego ruchem projekt organizacji ruchu na czas ich prowadzenia.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- tytuł robót: " Przebudowa drogi gminnej Nr 426 w Lublicy w km 0+000 - 250”

## - miejsce wykonania robót: Lublica

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony e cenę umowną.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami

c) możliwością powstania pożaru

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z terenu robót

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiały

2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzęt

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na budowie wg zaleceń Producenta.

4.3. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową .

4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

4.5. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach n ateren budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających n norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier poprawione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem robot .

9. Podstawa płatności

9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie).

10. Przepisy związane

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).

10.2 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz..115 ze zm.)

10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

10.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 sierpnia   1999 r.   w  sprawie  warunków technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

10.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  Nr 202 poz. 2072)

10.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

10.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 Nr 63 poz. 735), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 nr 65 poz. 408)

10.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2004 Nr 294 poz. 2500)

10.9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

10.10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169 poz. 1650)

10.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

10.12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 Nr 38 poz. 455)

10.13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58)

Wyciąg z dokumentacji projektu wykonawczego

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

Przebudowa drogi Nr 426 w Lublicy w km 0+000 – 0+250

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2 | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+040 | L | 3/40 | 2/40 | 15 | Wydłużyć o 2 m |
| 0+147 | L | - | - | 15 |  |
| 0+205 | L | 3/40 | 2/40 | 15 | Wydłużyć o 2 m |
| 0+210 | P | 7/50 | - | 21 | Utwardzić masą bitumiczną 21,0 m2 |
| 0+244 | P | 5/50 | - | 20 | Utwardzić masą bitumiczną 21,0 m2 |

Razem                                                                                     2/40                      86

86,0 m2 – utwardzenie kruszywem

41,0 m2 – utwardzenie masą bitumiczną

Przebudowa drogi Nr 426 w Lublicy w km 0+000 – 0+250

TABELA  2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

| Km | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów płytami YOMB | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+004 | 14/60 | - | - |  |
| 0+070 | 11/30 | 12/60 | 5,6 |  |

Razem                                                                           12,0 m                           5,6 m2

TABELA  3

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW,  WYKONANIE SĄCZKÓW, POSZERZENIE KONSTRUKCJI  PODBUDOWY

| Km od - do | Wykop gruntu w miejscach przełomów m3 | Wypełnienie kruszywem naturalnym m2/ m3 | Sączki wykop gruntu m3 | Sączki wykonanie m2/ m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+040 – 0+070 poszerzenie L | 30x0,75x0,35= 7,9 | 22,5/7,9 | (0,7x0,4x1)5 = 1,4 | 3,5/1,4 |
| 0+070 – 0+250 poszerz. str. L i P | 180x0,6x2x0,35 = 75,6 | 216/75,6 | (0,7x0,4x1,0)20 = 5,6 | 14,0/5,6 |
| 0+196 – 0+207 przełomy | 11x2x0,35=7,7 | 22/7,7 | (0,7x0,4x1,5)2=0,8 | 2,1/0,8 |

Razem                                                                        260,5/ 91,2                          7,8                          19,6/ 7,8 m3

TABELA  4

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI

| Km od – do m | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC 12S KR 1-2 m2 | Warstwa wiążąca gr 5 cm AC 16W KR 1-2 m2 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 10 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 0+040 = 40,0 | 40x4,0 = 160,0 | 40x4,1 = 164,0 | 40x5,5 = 220,0 |
| 0+040 – 0+060 = 20,0 zmiana szerokości z 4,0 – 3,5 | 4,0+3,5 x 20,0 = 75,0 2 | 4,1+3,6 x20 = 77,0 2 | 5,5+5,0 x20 = 105,0 2 |
| 0+060 – 0+250 = 190,0 | 190x3,5 =665,0 | 190x3,6 = 684,0 | 190x 5 = 950,0 |
| zjazdy wg tab. 1 | 41,0 | 42,0 |  |
| droga łącząca przy OSP | 3.2 x 9 = 29,0 3,2 + 18 x 5 = 53,0 2 | 31,0 55,0 | 70,0 |
| Razem | 1023,0 | 1053,0 | 1345,0 |